# VLASTNOSTI A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ

Laboratorní úloha č. 11:

ČASOVÝ  ROZVOJ  PLASTICKÉ  DEFORMACE

ELEKTROVODNÝCH  KOVŮ

Jméno:    		Martin Hudlička

Lab. skupina: 	1

Datum měření: 	22.5.2000

Datum odevzdání: 	29.5.2000

## Úkol měření

- Vyšetřete časovou závislost deformace měděného vodiče za normální teploty při třech úrovních jmenovitého zatížení, které vyvolá napětí (σ1 = 105 MPa, σ2 = 150 MPa, σ3 = 190 MPa) nad mezí skluzu.

- Naměřené hodnoty vyneste do tabulky.

- Stanovte hodnoty poměrného prodloužení εt, vyneste do grafu závislost εt = f(t) a extrapolací stanovte ε0.

- Sestrojte graf log Δεt = f(log t) a z tohoto grafu stanovte konstanty n a A.

- Stanovte úhel odpružení deformovaných vodičů.

### Teoretický úvod

V případě, že homologická teplota, tj. poměr teploty, při které je vodič zatěžován k teplotě jeho tání, je menší než 0,3, jedná se o tzv. nízkoteplotní tečení. Na počátku tohoto procesu se vodič prodlouží o okamžitou plastickou deformaci, která je vyvolaná okamžitým zatížením. V další fázi se vodič prodlužuje určitou rychlostí, která je výsledkem dynamické rovnováhy mezi procesem deformačního zpevnění a tepelně aktivovanými procesy odpevňování. O tom, zda se časový rozvoj deformace při σ = konst. a T = konst. zastaví, rozhoduje poměr intenzit deformačního zpevnění a odpevnění.

Použité vztahy:

Prodloužení vodiče L :			L = Lt - L0

kde	Lt   je délka vzorku po zkoušce

L0 je počáteční délka vzorku

Poměrné prodloužení vodiče t :	t = 	L / L0

t v závislosti na čase :			t = ok + A. tn

kde 	ok je poměrné prodloužení hned po zatížení

A, n jsou konstanty (n charakterizuje velikost deformačního zpevnění vodiče)

tuto rovnici můžeme upravit :	t -ok = t = A.tn

po zlogaritmování :		log t = log A + n. log t

### Postup měření

Připravíme si vzorek měděného vodiče o délce 500 mm a upneme ho do čelistí upínacích hlav zkušeb- ního zařízení. Jedno ze sklíčidel je pevné a druhé je pohyblivé v horizontálním směru. Posuvné sklíčidlo je prostřednictvím lanka a táhla spojeno se závěsným zařízením, které slouží k zavěšení zátěžného zařízení. Po zatížení měříme prodloužení vodiče v časových intervalech celkové délky 10 minut.

Při stanovování úhlu odpružení deformovaného vodiče přichytíme jeden konec zkoušeného drátu v drážce trnu tak, aby bylo možno drát navíjet na trn. Na posledním závitu se v místě nulové polohy udělá značka. Po uvolnění navinuté spirály se nechá drát pomalu odvíjet. Hodnotu úhlu odpružení α odečteme ze stupnice.

### Zpracování naměřených hodnot

|  | σ1 = 105 MPa |  |  |  | σ2 = 150 MPa |  |  |  | σ3 =190 MPa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| čas t [s] | L [mm] | εt [ - ] | Δ εt [ - ] | log Δ εt [ - ] | #### L [mm] | εt [ - ] | Δ εt [ - ] | log Δ εt [ - ] | L [mm] | εt [ - ] | Δ εt [ - ] | log Δ εt [ - ] |
| 20 | 2,9 | 5,8·10-3 | 3,51·10-4 | -3,45 | 10,2 | 2,04·10-2 | 4,90·10-3 | -2,31 | 37,8 | 7,56·10-2 | 3,1·10-3 | -2,509 |
| 40 | 2,97 | 5,94·10-3 | 4,91·10-4 | -3,31 | 12,5 | 2,5·10-2 | 9,5·10-3 | -2,02 | 39,7 | 7,94·10-2 | 6,9·10-3 | -2,161 |
| 60 | 3,0 | 6·10-3 | 5,51·10-4 | -3,26 | 12,8 | 2,56·10-2 | 1,01·10-2 | -2,0 | 40,5 | 8,1·10-2 | 8,5·10-3 | -2,071 |
| 90 | 3,1 | 6,2·10-3 | 7,51·10-4 | -3,12 | 13,2 | 2,63·10-2 | 1,08·10-2 | -1,97 | 41,6 | 8,32·10-2 | 1,07·10-2 | -1,971 |
| 120 | 3,15 | 6,3·10-3 | 8,51·10-4 | -3,07 | 13,3 | 2,66·10-2 | 1,11·10-2 | -1,95 | 42,6 | 8,52·10-2 | 1,27·10-2 | -1,896 |
| 180 | 3,25 | 6,5·10-3 | 1,05·10-3 | -2,98 | 13,5 | 2,7·10-2 | 1,15·10-2 | -1,94 | 43,9 | 8,78·10-2 | 1,53·10-2 | -1,815 |
| 240 | 3,25 | 6,5·10-3 | 1,05·10-3 | -2,98 | 13,7 | 2,74·10-2 | 1,19·10-2 | -1,92 | 45,0 | 9·10-2 | 1,75·10-2 | -1,757 |
| 300 | 3,3 | 6,6·10-3 | 1,15·10-3 | -2,94 | 13,8 | 2,76·10-2 | 1,21·10-2 | -1,92 | 46,0 | 9,2·10-2 | 1,95·10-2 | -1,71 |
| 360 | 3,34 | 6,68·10-3 | 1,23·10-3 | -2,91 | 14,2 | 2,84·10-2 | 1,29·10-2 | -1,89 | 47,1 | 9,42·10-2 | 2,17·10-2 | -1,664 |
| 420 | 3,39 | 6,78·10-3 | 1,33·10-3 | -2,88 | 14,4 | 2,88·10-2 | 1,33·10-2 | -1,88 | 47,7 | 9,54·10-2 | 2,29·10-2 | -1,64 |
| 480 | 3,41 | 6,82·10-3 | 1,37·10-3 | -2,86 | 14,3 | 2,85·10-2 | 1,3·10-2 | -1,89 | 48,5 | 9,7·10-2 | 2,45·10-2 | -1,611 |
| 540 | 3,5 | 7·10-3 | 1,55·10-3 | -2,81 | 14,7 | 2,94·10-2 | 1,39·10-2 | -1,86 | 48,7 | 9,74·10-2 | 2,49·10-2 | -1,604 |
| 600 | 3,5 | 7·10-3 | 1,55·10-3 | -2,81 | 14,8 | 2,95·10-2 | 1,4·10-2 | -1,85 | 49,4 | 9,88·10-2 | 2,63·10-2 | -1,58 |

ukázka výpočtu pro t = 120 s a σ1 = 105 MPa:

εt=ΔLL0=Lt−L0L0=3,15500=6,3⋅10−3

Δεt=εt−ε0=6,3⋅10−3−5,449⋅10−3=8,51⋅10−4, kde ε0 = 5,449·10-3 je hodnota odečtená z grafu lineární extrapolací

logΔεt=log(8,51⋅10−4)=−3,07

##### Závěr

Údaje zjištěné měřením jsou shrnuty v následující tabulce:

|  | σ1 = 105 MPa | σ2 = 150 MPa | σ3 =190 MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔLcelkové [mm] | 3,5 | 14,75 | 49,4 |
| ΔLtrvalé [mm] | 4,1 | 15 | 50 |
| ΔLvratné [mm] | 0,2 | 0,15 | 0,2 |
| úhel odpružení α [ ° ] | 44 | 56 | 76 |
| n [ - ] | 0,43 | 0,224 | 0,571 |
| A [ - ] | 0,0247 | 0,0685 | 0,0119 |
| ε0 [ - ] | 5,449·10-3 | 1,55·10-2 | 7,25·10-2 |

Hodnoty ε0 byly zjištěny lineární extrapolací závislosti εt = f(t) v okolí bodu t = 0; hodnoty n byly zjištěny jako směrnice přímek log Δεt = f(log t) a hodnoty A byly zjištěny ze vztahu logA = log Δεt pro t = 0,1 s.

Z grafické závislosti εt = f(t) je patrný nelineární průběh prodlužování měděného vodiče s časem. Toto je způsobeno tím, že vodič prochází několika fázemi deformace. Nakonec se časový rozvoj deformace zastaví, toto však závisí na poměru intenzit deformačního zpevnění a odpevnění materiálu.