# VLASTNOSTI A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ

Laboratorní úloha č. 5:

## TEPLOTNÍ  ZÁVISLOST  KAPACITY

## KERAMICKÝCH  KONDENZÁTORŮ

Jméno:    		Martin Hudlička

Lab. skupina: 	1

Datum měření: 	27.3.2000

Datum odevzdání: 	3.4.2000

### Úkol měření

- Změřte teplotní závislost kapacity a ztrátového činitele tan δ vybraných keramických kondenzátorů v teplotním rozsahu od –5 °C do 85 °C.

- Stanovte teplotní koeficient αC keramických kondenzátorů I. typu.

- Stanovte Curieovu teplotu keramických kondenzátorů II. a III. typu jako maximální teplotu závislosti C=f(ϑ).

- Nakreslete graf závislosti (ΔCC20)⋅100%=f(ϑ) a tanδ=f(ϑ) všech vzorků.

#### Teoretický úvod

Termín keramické kondenzátory zahrnuje velkou skupinu typů kondenzátorů používaných v elektrotechnice. Všechny společně používají jako dielektrikum oxidickou keramiku. Pojmem keramika obecně označujeme nekovový, polykrystalický, anorganický materiál, připravený technologií spékání při vysokých teplotách.

Výchozí surovinou pro výrobu keramických kondenzátorů je oxid titanu TiO2 – rutil, dále např. titaničitan barnatý BaTiO3.

Kondenzátorová keramika I. typu (nízkoztrátová). Tyto kondenzátory jsou charakteristické nízkou hodnotou ztrátového činitele tg δ v širokém frekvenčním pásmu, vysokou hodnotou izolačního odporu a dlouhodobou stabilitou elektrických parametrů, nezávislou na přiloženém napětí. Teplotní závislost kapacity je téměř lineární a teplotní koeficient kapacity je přibližně konstantní. Teplotní koeficient kapacity je definován jako

αC=C2−C1C1ϑ1−ϑ2 [°C-1]

kde C1 je kapacita vzorku při teplotě ϑ1(dolní měřící teplota 25 °C ± 10 °C), C2 je kapacita vzorku při teplotě ϑ2 (horní měřící teplota 85 °C ± 3 °C).

Kondenzátorová keramika II. typu (vysokodielektrická). Tyto kondenzátory jsou charakteristické vysokou objemovou kapacitou, vysokou hodnotou izolačního odporu, vyšším činitelem tg δ a významnou nelineární teplotní a kmitočtovou závislostí kapacity a ztrátového činitele. Dielektrikum má εr = 900 – 1200. Při teplotě přibližně 25 °C přechází keramika z feroelektrického do paraelektrického stavu, teplota fázové transformace se označuje Curieova teplota a může být stanovena jako teplota lokálního maxima závislosti C=f(ϑ).

Kondenzátorová keramika III. typu. Tento keramický materiál dosahuje oproti předchozímu typu vyšší objemové kapacity. Zdrojem vysoké objemové kapacity je velmi tenká dielektrická vrstva na povrchu polovodivého keramického materiálu.

##### Postup měření

Pro měření teplotní závislosti keramických kondenzátorů je použito uspořádání na obrázku:

Měřené kondenzátory jsou umístěny v metalickém bloku a jsou temperovány v teplotním intervalu od –5 °C do 85 °C. Kapacita a ztrátový činitel kondenzátorů jsou měřeny RLC mostem BM 595. Měření probíhá při frekvenci 1 kHz a napětí 100 mV. Před měřením je třeba stanovit reziduální kapacitu přípravku a provést korekci.

##### Zpracování naměřených hodnot

Tabulka naměřených hodnot:

| Kondenzátor 1 |  |  | Kondenzátor 2 |  |  | Kondenzátor 3 |  |  | Kondenzátor 4 |  |  | Kondenzátor 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϑ [°C] | C [nF] | tan δ [-] | ϑ [°C] | C [nF] | tan δ [-] | ϑ [°C] | C [nF] | tan δ [-] | ϑ [°C] | C [nF] | tan δ [-] | ϑ [°C] | C [nF] | tan δ [-] |
| -7 | 0,2986 | 0,0056 | -7 | 0,3281 | 0,0100 | -7 | 1,3953 | 0,0182 | -7 | 3,3559 | 0,0161 | -7 | 114,744 | 0,1227 |
| 0 | 0,2955 | 0,0058 | 0 | 0,3281 | 0,0100 | 0 | 1,3794 | 0,0170 | 0 | 3,3329 | 0,0153 | 0 | 116,584 | 0,1040 |
| 5 | 0,2937 | 0,0058 | 5 | 0,3281 | 0,0100 | 5 | 1,3715 | 0,0166 | 5 | 3,3209 | 0,0149 | 5 | 118,154 | 0,0963 |
| 10 | 0,2928 | 0,0061 | 10 | 0,3291 | 0,0101 | 10 | 1,3635 | 0,0160 | 10 | 3,3089 | 0,0144 | 10 | 118,674 | 0,0864 |
| 15 | 0,2889 | 0,0059 | 15 | 0,3270 | 0,0104 | 15 | 1,3530 | 0,0160 | 15 | 3,2949 | 0,0144 | 15 | 117,394 | 0,0751 |
| 20 | 0,2876 | 0,0060 | 20 | 0,3274 | 0,0101 | 20 | 1,3435 | 0,0156 | 20 | 3,2789 | 0,0140 | 20 | 114,964 | 0,0693 |
| 25 | 0,2857 | 0,0063 | 25 | 0,3274 | 0,0102 | 25 | 1,3322 | 0,0152 | 25 | 3,2579 | 0,0139 | 25 | 110,744 | 0,0630 |
| 30 | 0,2843 | 0,0065 | 30 | 0,3277 | 0,0101 | 30 | 1,3223 | 0,0150 | 30 | 3,2399 | 0,0137 | 30 | 105,104 | 0,0618 |
| 35 | 0,2825 | 0,0067 | 35 | 0,3276 | 0,0103 | 35 | 1,3110 | 0,0147 | 35 | 3,2199 | 0,0134 | 35 | 98,8539 | 0,0572 |
| 40 | 0,2813 | 0,0068 | 40 | 0,3278 | 0,0102 | 40 | 1,3011 | 0,0145 | 40 | 3,2009 | 0,0130 | 40 | 92,5739 | 0,0592 |
| 45 | 0,2796 | 0,0073 | 45 | 0,3278 | 0,0104 | 45 | 1,2920 | 0,0144 | 45 | 3,1829 | 0,0128 | 45 | 87,0639 | 0,0561 |
| 50 | 0,2784 | 0,0072 | 50 | 0,3280 | 0,0106 | 50 | 1,2844 | 0,0141 | 50 | 3,1679 | 0,0126 | 50 | 82,2539 | 0,0558 |
| 55 | 0,2770 | 0,0077 | 55 | 0,3283 | 0,0109 | 55 | 1,2742 | 0,0142 | 55 | 3,1489 | 0,0124 | 55 | 76,4639 | 0,0549 |
| 60 | 0,2756 | 0,0079 | 60 | 0,3283 | 0,0109 | 60 | 1,2666 | 0,0143 | 60 | 3,1349 | 0,0122 | 60 | 72,3039 | 0,0542 |
| 65 | 0,2743 | 0,0083 | 65 | 0,3284 | 0,0109 | 65 | 1,2609 | 0,0143 | 65 | 3,1249 | 0,0120 | 65 | 68,4939 | 0,0589 |
| 70 | 0,2731 | 0,0085 | 70 | 0,3284 | 0,0112 | 70 | 1,2551 | 0,0141 | 70 | 3,1159 | 0,0119 | 70 | 64,9539 | 0,0507 |
| 75 | 0,2718 | 0,0089 | 75 | 0,3285 | 0,0115 | 75 | 1,2505 | 0,0141 | 75 | 3,1089 | 0,0117 | 75 | 61,4539 | 0,0485 |
| 80 | 0,2706 | 0,0094 | 80 | 0,3285 | 0,0117 | 80 | 1,2471 | 0,0140 | 80 | 3,1059 | 0,0115 | 80 | 58,4739 | 0,0463 |
| 85 | 0,2693 | 0,0100 | 85 | 0,3285 | 0,0119 | 85 | 1,2447 | 0,0137 | 85 | 3,1059 | 0,0112 | 85 | 56,0639 | 0,0449 |

Hodnoty všech kapacit jsou zvýšeny o 0,239 nF, což je reziduální kapacita přípravku.

Výpočty:

Podle hodnot ztrátového činitele tan δ jsem identifikoval kondenzátorovou keramiku I. typu v kondenzáto-rech číslo 1 a 2.

Pro kondenzátor č. 1 platí:

αC1=C2−C1C1ϑ1−ϑ2=0,2693−0,29860,2986−7−85=1,066⋅10−3 °C-1

Pro kondenzátor č. 2 platí:

αC2=C2−C1C1ϑ1−ϑ2=0,3285−0,32810,3281−7−85=−1,325⋅10−5 °C-1

Z grafu závislosti kapacity kondenzátorů na teplotě lze určit Curieovy teploty kondenzátorů č. 3, 4 a 5: pro kondenzátory č. 3 a č. 4 je TC  přibližně 15 °C, pro kondenzátor č. 5 je TC přibližně 10 °C.

Následující tabulka shrnuje závislost (ΔC / C20)·100% = f(t) pro všech pět kondenzátorů:

|  | C20 = 0,2876 nF (kondenzátor 1) | C20 = 0,3274 nF (kondenzátor 2) | C20 = 1,3435 nF (kondenzátor 3) | C20 = 3,2789 nF (kondenzátor 4) | C20 = 114,9639 nF (kondenzátor 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϑ [°C] | odchylka [%] | odchylka [%] | odchylka [%] | odchylka [%] | odchylka [%] |
| -7 | -3,825 | -0,214 | -3,856 | -2,348 | 0,191 |
| 0 | -2,747 | -0,214 | -2,672 | -1,647 | -1,409 |
| 5 | -2,121 | -0,214 | -2,084 | -1,281 | -2,775 |
| 10 | -1,808 | -0,519 | -1,489 | -0,915 | -3,227 |
| 15 | -0,452 | 0,122 | -0,707 | -0,488 | -2,114 |
| 20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | 0,661 | 0,000 | 0,841 | 0,640 | 3,671 |
| 30 | 1,147 | -0,092 | 1,578 | 1,189 | 8,577 |
| 35 | 1,773 | -0,061 | 2,419 | 1,799 | 14,013 |
| 40 | 2,191 | -0,122 | 3,156 | 2,379 | 19,476 |
| 45 | 2,782 | -0,122 | 3,833 | 2,928 | 24,268 |
| 50 | 3,199 | -0,183 | 4,399 | 3,385 | 28,452 |
| 55 | 3,686 | -0,275 | 5,158 | 3,965 | 33,489 |
| 60 | 4,172 | -0,275 | 5,724 | 4,392 | 37,107 |
| 65 | 4,624 | -0,305 | 6,148 | 4,697 | 40,421 |
| 70 | 5,042 | -0,305 | 6,580 | 4,971 | 43,501 |
| 75 | 5,494 | -0,336 | 6,922 | 5,185 | 46,545 |
| 80 | 5,911 | -0,336 | 7,175 | 5,276 | 49,137 |
| 85 | 6,363 | -0,336 | 7,354 | 5,276 | 51,233 |

Příklad výpočtu pro kondenzátor č. 3 a teplotu 40 °C:

ΔCC20⋅100%=C40−C20C20⋅100%=1,3011−1,34351,3435⋅100%=3,156 %

Grafické znázornění této závislosti je na přiloženém milimetrovém papíře.

###### Závěr

Podle naměřených hodnot ztrátového činitele tg δ jsem určil, že kondenzátory č. 1 a 2 obsahují kondenzá-torovou keramiku I. typu, kondenzátory č. 3 a 4 keramiku II. typu a kondenzátor č. 5 keramiku III. typu. Pro kondenzátory č. 1 a 2 jsem určil jejich teplotní koeficienty takto: αC1 = 1,066·10-3 °C-1 , pro druhý kondenzátor αC2 = -1,325·10-5. Pro kondenzátory č. 3, 4 a 5 jsem sestrojil závislost jejich kapacity na teplotě a určil tyto hodnoty Curieovy teploty: u kondenzátorů č. 3 a 4 přibližně 15 °C, u kondenzátoru č. 5 přibližně 10 °C. U kondenzátorů 1 až 4 se kapacita s teplotou mění jen málo, u kondenzátoru č. 5 se mění značně.

Ze závislosti tanδ=f(ϑ) je vidět, že ztrátový činitel je téměř konstantní u kondenzátoru č. 2, u kondenzátorů č. 1, 3 a 4 se mění v malých mezích a u kondenzátorů č. 5 se mění značně.

Z posledního grafu závislosti odchylky kapacity od kapacity při 20 °C je vidět stabilita parametrů jednotlivých kondenzátorů s teplotou. Jako nejstabilnější se jeví kondenzátor č. 2, jehož kapacita s růstem teploty klesne o 0,3 %, kondenzátory 2 až 4 jsou také relativně stabilní, avšak u kondenzátoru č. 5 je odchylka kapacity pro nejvyšší teplotu až 50 %. Tento kondenzátor má i značně teplotně nestabilní ztrátový činitel a jeví se mi pro praktické aplikace naprosto nepoužitelný. Zařízení používající tento typ konden-zátorů by správně fungovalo pouze za přesně definovaných teplotních podmínek, což v praxi většinou nenastává.