# Úloha 8

# Stanovení součinitele teplené vodivosti kovů

## Úkol měření

- Stanovte hodnoty součinitele teplené vodivosti mědi a slitiny hliníku.

- Porovnejte naměřené hodnoty s tabulkovými hodnotami a vysvětlete pravděpodobnou příčinu nalezené diference.

- Stanovte chybu měření

## Obecná část

Teplo se může šířit všemi prostředí, dokonce i vakuem. Na základě zevšeobecnění experimentálně získaných výsledků byl stanoven Fourierův zákon, v symbolické podobě vyjádřený vztahem q=−λgradT, kde q je vektor hustoty tepelného toku, tj. v absolutní hodnotě množství tepla procházející jednotkovým průřezem za jednotku času, T je teplota a  je součinitel tepelné vodivosti (měrná tepelná vodivost) udávající množství tepla, které projde za jednotku doby krychlí o jednotkové hraně mezi dvěma protilehlými stěnami, mezi nimiž je teplotní rozdíl 1K, jsou-li ostatní stěny krychle dokonale tepelně izolovány.

Vedení tepla v nějakém tělese nazýváme stacionární, když se při něm teplota jednotlivých objemových elementů tělesa s časem už nemění, takže teplota je jen funkcí polohy. V opačném případě říkáme, že vedení tepla je nestacionární, tedy je funkcí polohy a času.

Hustota tepelného toku q může být v různých místech tělesa různá co do směru i velikosti. V případě, že q má v celém tělese stejný směr, můžeme Fourierův zákon vyjádřit vztahem q=−λdTdx.

Pro lepší názornost uvažujeme uspořádání pokusu, jak je zachyceno na obrázku ve skriptu. Jde o tyč, jejíž konce jsou vystaveny působení dvou rozdílných teplot T1 a T2 (T1 < T2), kde teplota T1 je udržována směsí vody a ledu a teplota T2 např. pomocí topného tělesa. Podél tyče postupuje teplo z místa vyšší teploty do místa teploty nižší. Svědčí o tom ubývání ledu v jeho směsi s vodou. Když je průřez tyče S vzhledem k její délce d poměrně malý, pak v ustáleném stavu se teplota tyče mění podél její délky způsobem, jenž na obrázku odpovídá průběhu 1. Příčinou nelinearity je, že teplo odchází i povrchem tyče do jejího okolí. Jestliže ztotožníme osu tyče s osou x, potom hustota tepelného toku tyčí je dána předcházejícím vztahem.

V případě, že hustota tepleného toku není funkcí polohy (je konstantní), pak integrací předcházející rovnice od T1 do T2 a od 0 do d (průběh x) dostaneme vztah T1−T2=ΔT=¨qλd, kde T1 se vztahuje k bodu 0 a T2 se vztahuje ke vzdálenosti d. V našem příkladu je možné hustotu q považovat za konstantní, pokud se jedná o poměrně krátkou tyč anebo o tyč tepelně izolovanou, kde do jejího okolí je propouštěno jen zanedbatelné množství tepla. V takovém případě má průběh teploty podél tyče lineární charakter, kterému odpovídá průběh 2. Na základě předchozího vztahu můžeme určit množství tepla Q, které projde plochou S za dobu t z bodu 0 do bodu d tímto způsobem: Q=λΔTdSt. Tento vztah platí za předpokladu, že odvod tepla do okolí pláštěm kovové tyče je vzhledem k množství tepla procházejícího průřezem tyče zanedbatelný.

Pro případ neustáleného vedení tepla uvažujme látku uzavřenou v objemu V libovolného tvaru, ve kterém mohou existovat případně i objemové zdorje tepla s měrným objemovým výkonem w. Tyto zdroje vytvoří ve vyšetřovaném objemu za čas dt teplo dQz=wdVdt, kde dV j element objemu. Část tohoto tepla (dQT=cρdVdT) se spotřebuje na zvýšení teploty celého objemu látky o dT a část přejde do okolí. Tuto část tepla můžeme s ohledem na Fourierův zákon vyjádřit vztahem dQq=q.dSdt=−λgradTdSdt. Zákon zachování energie vyžaduje, aby platila rovnice dQZ=dQT+dQq, tj. rovnice wdVdt+λgradTdSdt=cρdVdt, kde c je měrná tepelná kapacita látky a  její hustota. Tuto rovnici můžeme pomocí Gaussovo-Ostrogradského věty a porovnáním integrandů upravit do následujícího tvaru: divλgradTdt+wdt=cρdT.

V případě, že tepelná vodivost je konstantní v celém vyšetřovaném objemu, pak použitím rovnosti div gradT=ΔT, kde  je Laplaceův operátor, dospějeme k následující diferenciální rovnici popisující vedení tepla: ∂T∂t=aΔT+wcρ, kde a=λcρ je součinitel teplotní vodivosti (měrná teplotní vodivost). Je to látková konstanta, která látku charakterizuje z hlediska, jak „vede teplotu“, tj. jak rychle se v ní vyrovnávají teploty. Podstatou tepelné vodivosti krystalických izolantů jsou kmity krystalické mřížky. Naproti tomu u kovů je tepelná vodivost určena mřížkovými kmity a vodivostními elektrony. U typických čistých kovů však zpravidla převládá elektronová složka a proto věnujme pozornost tepelné vodivosti volných elektronů. Pro popis některých vlastností se často používá zjednodušení, kdy považujeme elektrony za volně se pohybující v rámci kovového krystalu. Takovéto volné elektrony jsou pak považovány za částice tzv. elektronového plynu.

Pro kovy se používá Fermiho-Diracova statistika, která se řídí Pauliho vylučovacím principem. Pro tuto statistiku platí následující Fermiho-Diracova rozdělovací funkce: fFDE=1expE−EFkT+1, kde E je energie, EF je Fermiho energie, k je Boltzmanova konstanta a T absolutní teplota. Tuto rozdělovací funkci můžeme interpretovat jako pravděpodobnost obsazení hladiny s energií E elektronem. Vyplývá z ní, že při jakékoliv teplotě je pravděpodobnost obsazení stavu odpovídajícího Fermiho energii elektronem rovna 0,5. Pro Fermiho energii platí vztah EF=h28me3nvπ23, kde nv je počet elektronů v elektronovém plynu, h Planckova konstanta a me je hmotnost elektronu. Z rozdělovací funkce vyplývá, že při teplotě blížící se nule pro všechny energie menší než Fermiho je rovna 1, pro větší energie je rovna 0..

Analogii mezi elektronovým a klasickým plynem je možné použít i při určení součinitele tepelné vodivosti, takže pro elektrony dostáváme λ=13CVeVmvl=13CVeVmv2τ , kde CVe=πkTR2EF je elektronová molární tepelná kapacita při konstantním objemu, vje střední rychlost elektronů, l=vτje střední volná dráha elektronů,  je doba relaxace, Vm je molární objem, R=kNA je univerzální plynová konstanta a NA je Avogardova konstanta. Vzhledem k tomu, že maximální rychlost elektronů je mnohem menší než rychlost světla, můžeme psát 12mv2=EF, tj. v2=2EFm, kde m* je efektivní hmotnost elektronu. Dosazením a následnou úpravou dostáváme vztah λ=13π2k2Tnvτm, nv je objemová hustota elektronů (nv=NAVm). Podělením součinitele tepelné vodivosti elektrickou vodivostí dostaneme λγ=π2k23e2T=konstT. Tento vztah je symbolickým vyjádřením Wiedermannova-Franzova zákona, který říká, ž epři dané teplotě T je podíl tepelné a elektrické vodivosti pro všechny čisté kovy stejný. Odtud plyne, že dobré elektrické vodiče jsou současně i dobrými vodiči tepla. Konstanta v tom vztahu se označuje jako Lorentzův součinitel L, který můžeme číselně vyjádřit L=1Tλγ=π2k23e2=2,44.10−8V2K-2.

Je zřejmé, že Lorentzův součinitel by měl být pro všechny kovy stejný. Tento teoretický předpoklad je v praxi přibližně splněn.

I když příspěvek elektronu k tepelné vodivosti je dominantní, tak v případě tepelné kapacity tomu tak není. Tepelnou kapacitu kovů C můžeme rozdělit na dvě části: C=CVe+CVm, kde Cve je molární tepelná kapacita. Pro pokojové teploty vychází přibližně CVm≈3R a CVe≈2,5.10−2R. Pro teploty výrazně menší než Debyova teplota  však můžeme vyjádřit tepelnou kapacitu plynů takto:C=CVe+CVm=π2kRT2EF+12π4RT35Θ3. Ze vztahu vyplývá, že pro teploty výrazně menší než  je tepelná kapacita kovů určena elektronovým plynem.

## Postup měření

K měření teplotního spádu na koncích kovové tyče spojující ohřívák s chladičem jsou umístěny dva termočlánky v kompenzačním zapojení.

- Zapojení provedeme dle schématu. Naplníme Dewarovu nádobu směsí tajícího ledu a vody. Do Dewarovy nádoby ponoříme měřící přípravek a za stálého míchání kontrolujeme teplotu směsi v nádobě, až se ustálí na teplotě 0° C.

- Změříme počáteční rozdíl teplot na měřícím přípravku mezi ohřívaným a chlazeným průřezem spojovací tyče.

- Naměřené napětí převedeme podle grafu na teplotu.

- Připojíme mikropájku k elektrické síti

- Odečítáme rozdíl napětí po dvou minutách, a to tak dlouho, dokud se nepřestane s časem tento rozdíl měnit.

- Při měření pomocí ampérmetru a voltmetru sledujeme přiváděný výkon a zapisujeme jeho případné změny.

- Během měření neustále mícháme směsí ledu a vody a v případě značného úbytku ledu ho doplníme.

- Ustálenému stavu odpovídá stav, kdy množství tepla přiváděného ze zdroje je rovno množství tepla odevzdaného chladiči.

- Naměřené hodnoty teplotního spádu vyneseme do grafu v závislosti na čase a zjistíme dobu vytvoření ustáleného stavu mezi přívodem a odvodem tepla z měřícího zařízení.

- Naměřené hodnoty dosadíme do rovnice a vypočteme hodnoty součinitele tepelné vodivosti pro jednotlivé vzorky.